Объемная георешетка

«СТАБАРМ ГР»

- Нормативно-техническая документация

- СТО 30978849.0011-2016 «РЕШЕТКА ГЕОСИНТЕТИЧЕСКАЯ МАРКИ «СТАБАРМ ГР»»

- Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04 ИБФ1.ОСП18.31430 срок действия до 30.03.2026

- Протоколы испытаний №0327/ИЦ-23 от 27.03.2023, Московское областное учреждение «Региональный сертификационный центр «ОПЫТНОЕ». Испытательный цент «ОПЫТНОЕ». Аттестат аккредитации №RA RU.21.ПЖ16

- Соответствует ГОСТ 56338-2015 «Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды» Изм.1 от 01.07.2023

- Общее описание

- Объемная георешетка «СТАБАРМ ГР» - представляет собой сотовую конструкцию из полиэтиленовых лент, скрепленных между собой в шахматном порядке сварными высокопрочными швами. При растяжении в рабочей плоскости образуется устойчивый горизонтально - вертикальный каркас, который предназначен для фиксации наполнителя (грунт, кварцевый песок, бетон и т.п.)

В зависимости от поставленных задач георешетки выпускаются с высотой каркаса 5, 10, 15 или 20 см и с ячейками 160х160 мм, 210х210 мм, 320х320 мм.

Эффективность применения георешеток «СТАБАРМ ГР»

- обеспечение закрепления растительного грунта (или другого заполнителя) на склонах и откосах;

- обеспечение противоэрозионной защиты откосов и склонов;

- создание устойчивого растительного покрова.

Основные области применения георешеток «СТАБАРМ ГР»

- армирование грунтов в транспортной, гидротехнической и других отраслях строительства;

- противоэрозийная защита откосов при строительстве железнодорожных магистралей, путепроводов, мостовых переходов, тоннелей;

- укрепление и озеленение прибрежной зоны водоемов и каналов;

- укрепление русел малых водотоков;

- использование при проведении ландшафтных работ, озеленении газонов парков, спортплощадок, автопаркингов, стройплощадок и дрармирование конструктивных слоев дорожных одежд в ходе строительства новых и реконструкции существующих автодорог.

Геометрические размеры георешеток «СТАБАРМ ГР»

| № п/п | Марка решетки | Высота ребра h, мм | Ширина ячейки, мм Сложена b1 Растянута b | Ширина модуля, мм Сложена В1 Растянута В | Длина модуля, мм Сложена А1 Растянута А | Длина стороны ячейки, мм | Толщина ребра, мм | Масса, кг | Площадь модуля в рабочем состоянии, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГР 5.30.260.635 | 50 | 430 300 | 3850 2600 | 80 6350 | 210х210 | 1,6 | 9,4 | 16,5 |
|  | ГР 5.45.295.730 |  | 640 450 | 4300 2950 | 60 7300 | 320х320 | 1,6 | 8,1 | 21,5 |
|  | ГР 5.22.230.635 |  | 320 220 | 3550 2300 | 100 6350 | 160х160 | 1,6 | 11,8 | 14,6 |
| 2 | ГР 10.30.260.635 | 100 | 430 300 | 3850 2600 | 80 6350 | 210х210 | 1,6 | 18,8 | 16,5 |
|  | ГР 10.45.295.730 |  | 640 450 | 4300 2950 | 60 7300 | 320х320 | 1,6 | 16,2 | 21,5 |
|  | ГР 10.22.230.635 |  | 320 220 | 3550 2300 | 100 6350 | 160х160 | 1,6 | 23,7 | 14,6 |
| 3 | ГР 15.30.260.635 | 150 | 430 300 | 3850 2600 | 80 6350 | 210х210 | 1,6 | 28,2 | 16,5 |
|  | ГР 15.45.295.730 |  | 640 450 | 4300 2950 | 60 7300 | 320х320 | 1,6 | 24,4 | 21,5 |
|  | ГР 15.22.230.635 |  | 320 220 | 3550 2300 | 100 6350 | 160х160 | 1,6 | 35,5 | 14,6 |
| 4 | ГР 20.30.260.635 | 200 | 430 300 | 3850 2600 | 80 6350 | 210х210 | 1,6 | 37,6 | 16,5 |
|  | ГР 20.45.295.730 |  | 640 450 | 4300 2950 | 60 7300 | 320х320 | 1,6 | 32,5 | 21,5 |
|  | ГР 20.22.230.635 |  | 320 220 | 3550 2300 | 100 6350 | 160х160 | 1,6 | 47,3 | 14,6 |

- Физико-механические показатели георешеток «СТАБАРМ ГР»

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Максимальная прочность при растяжении геополосы (ленты), кН/м, не менее | 20 |
| Относительное удлинение геополосы (ленты) при максимальной нагрузке, %, не более | 15 |
| Максимальная нагрузка при растяжении перфорированной геополосы (ленты), кН/м, не менее | 16 |
| * По согласованию с потребителем допускается изготовление индивидуальных марок геосотового материала. При изменении толщины ребра от стандартной величины 1,6 мм до 1,3 мм значения физико-механических показателей снижаются до 40%. |  |