ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ С ГЕОМЕМБРАНОЙ МАРКИ «СТАБАРМ»

Ярославль

2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2. Противофильтрационный элемент. Спецификация работ и материалов	4

2.1.	Общие положения	4

2.2.	Исходные требования к материалам	4

2.3.	Сведения о материале, предоставляемые подрядчиком по гидроизоляции	5

2.4.	Поставка материалов	5

2.5.	Контроль качества материала при изготовлении	6

2.6.	Независимый контроль качества материала	6

2.7.	Производство работ	6

2.8.	Участие в процедуре контроля качества основания, подстилающего и защитного слоев	………………………………………………………………………………………………..6

2.9.	Укладка	7

2.10.	Сварка	7

3.	Строительство основания, Подстилающего слоя. Спецификация Работ и материалов	9

Спецификация комплекса работ по сооружению противофильтрационного ЭЛЕМЕНТА

# 1. Общие сведения

Противофильтрационный элемент выполняется из полимерного рулонного материала – геомембраны.

Подстилающий слой – из песка средней и мелкой фракции.

Для строительства противофильтрационного элемента Заказчиком привлекаются:

- Подрядчик по земляным работам (ПЗР);

- Подрядчик по гидроизоляции (ПГИ).

Внешний контроль качества работ и консультационную поддержку Заказчика выполняет Подрядчик по контролю качества (ПКК).

Последовательность операций при строительстве противофильтрационного элемента и их распределение между подрядчиками показаны на Рисунке 1.

РИСУНОК 1. Последовательность строительства противофильтрационного элемента

ПЗР

Подготовка основания

Устройство подстилающего слоя

Доставка материала подстилающего слоя

ПЗР

ПЗР

ПЗР

Укладка ПФЭ

Доставка материала ПФЭ

ПГИ

Сварка ПФЭ

# 2. Противофильтрационный элемент. Спецификация работ и материалов

## 2.1.	Общие положения

2.1.1.	Для обустройства противофильтрационного элемента ПГИ должен обеспечить:

- поставку всех необходимых материалов для гидроизоляции;

- контроль качества материалов;

- доставку материалов и оборудования на площадку производства работ;

- участие в процедурах контроля качества основания, подстилающего слоя;

- производство работ по укладке и монтажу материалов;

- контроль качества работ укладке и монтажу;

- устранение дефектов в течение гарантийного срока.

2.1.2.	ПГИ предоставляет всю необходимую документацию, включающую, но не ограниченную следующим:

- лицензия на осуществляемый вид деятельности;

- краткие сведения о выполненных ранее схожих проектах, с указанием объема работ;

- сведения о материале для гидроизоляции, в объеме, определенном разделом 2.3 настоящей спецификации.

## 2.2.	Исходные требования к материалам

2.2.1.	Исходные требования к материалу противофильтрационного элемента определяется Рабочим проектом. Материал, предполагаемый к применению, должен полностью удовлетворять изложенным ниже требованиям.

2.2.2.	Проектом принято использовать противофильтрационный элемент из геомембраны. Геомембрана должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56586-2015

2.2.3.	Материал геомембраны по проекту:

- полиэтилен.

2.2.4.	Материал геомембраны должен быть химически стоек при рН 1-13.

2.2.5.	Материал геомембраны должен обеспечивать надежную эксплуатацию сооружения при температурах от +60оС до -60оС.

2.2.6.	Материал геомембраны должен включать стабилизаторы и антиокислители, повышающие срок службы и устойчивость к ультрафиолетовому излучению, старению и биологическому разложению.

2.2.7.	На поверхности полотна не должно быть пузырей, трещин, сквозных отверстий, пор и инородных включений.

2.2.8.	Плотность материала геомембраны - в соответствии с СТО 30978849.0008-2016.

2.2.9.	Толщина листа – от 1,0 до 3,0мм (±10%).

2.2.10.	Основные прочностные характеристики:

- Прочность при разрыве  - в соответствии с СТО 30978849.0008-2016;

- Относительное удлинение при разрыве – в соответствии с СТО 30978849.0008-2016.

2.2.11.	Геомембрана должна поставляться в рулонах шириной от 5,0 м до 5,5 м. Рулоны большей ширины могут рассматриваться, если ПГИ обеспечит отсутствие нарушений подстилающего слоя при укладке с использованием техники.

2.2.12.	Рулон должен состоять из одного плотно намотанного полотна. Полотно не должно слипаться.

## 2.3.	Сведения о материале, предоставляемые подрядчиком по гидроизоляции

2.3.1	ПГИ передает Заказчику исчерпывающую информацию о материале, подтверждающую его соответствие исходным требованиям (п.2.2.):

2.3.2	Сертификат соответствия материала. Дополнительно могут прилагаться иные сертификационные документы и протоколы испытаний;

2.3.3	Краткое описание способа изготовления и сведения об используемых добавках;

2.3.4	Сведения о гарантийных обязательствах изготовителя;

2.3.5	Образцы материалов, предполагаемых к поставке.

## 2.4.	Поставка материалов

2.4.1.	Поставку материалов обеспечивает ПГИ таким образом, чтобы сроки поставки соответствовали графику выполнения работ.

2.4.2.	Логистика и способ доставки определяется ПГИ. Все погрузочно-разгрузочные работы обеспечиваются Заказчиком. Все дефекты, возникшие в процессе транспортировки, устраняются за счет ПГИ. Способы транспортировки и хранения должны соответствовать установленным изготовителем и обеспечиваются ПГИ.

## 2.5.	Контроль качества материала при изготовлении

2.5.1.	ПГИ должен подтвердить соблюдение процедур контроля качества при изготовлении геомембраны. Каждая партия поставляемого материала сопровождается: документом о качестве. Порядок и периодичность испытаний должны соответствовать российским, либо общепринятым международным стандартам.

2.5.2.	В документе о качестве указывается:

- наименование или товарный знак предприятия изготовителя;

- условное обозначение продукции;

- номер партии и дата изготовления;

- количество рулонов в партии;

## 2.6.	Независимый контроль качества материала

2.6.1.	Для контроля качества материалов, поставленных на площадку производства работ, за счет Заказчика могут привлекаться независимые специализированные организации. Номинальные значения контролируемых параметров установлены в разделе 2.2 Спецификации. Привлекаемая специализированная организация должна иметь российский сертификат аккредитации.

2.6.2.	При оформлении Акта отбора образцов материала должен присутствовать  представитель ПГИ.

## 2.7.	Производство работ

2.7.1.	ПГИ должен разработать и представить на согласование Заказчику План производства работ (ППР). ППР разрабатывается на основании требований настоящего Регламента. Исходными данными для разработки ППР служит документация и чертежи Рабочих проектов. Заказчик предоставляет ПГИ всю необходимую документацию и чертежи.

2.7.2.	ППР разрабатывается в соответствии с нормативными документами, ППР должен включать:

- сведения об используемых материалах;

- способы доставки, разгрузки и хранения материалов на объекте;

- схему укладки полотнищ геомембраны;

- способ развертывания и укладки полотнищ;

- методы и оборудование для сварки геомембраны;

- технологическую карту на сварку полотнищ;

- технологию сопряжения противофильтрационного элемента на гребне в анкерной траншее;

- план по контролю за качеством работ.

2.7.3.	Положения ППР должны удовлетворять требованиям настоящей Спецификации.

## 2.8.	Участие в процедуре контроля качества основания, подстилающего и защитного слоев

2.8.1.	Работам по укладке, монтажу и сварке геомембраны должны предшествовать (см. Рисунок 1):

- подготовка основания;

- устройство подстилающего слоя.

Характеристики этих элементов и параметры контроля должны быть определены рабочим проектом и приводятся в разделе 3.2 настоящего Регламента.

2.8.2.	Перед началом работ специалист по контролю за качеством ПГИ должен убедиться в соответствии основания и подстилающего слоя требованиям рабочего проекта. На готовую поверхность составляется Акт приемки.

## 2.9.	Укладка

Укладка производится силами ПГИ согласно схеме укладки полотнищ, предусмотренной ППР. На схеме указываются:

- конфигурация и размеры полотнищ;

- их расположение на дне и откосах нагорной канавы;

- ориентация полевых швов;

- идентификационные номера каждого из полотнищ.

Методы и оборудование, используемые для укладки полотнищ, не должны повреждать полотнище и подстилающий слой.

Запрещается движение автостроительной техники и механизмов по полотнищу геомембраны и подстилающему слою.

Запрещается хождение персонала по полотнищам в обуви, которая может их повредить.

Полотнища должны укладываться свободно, без натяжений, перекосов, с соблюдением требуемого перехлеста. В случае ветреных условий полотнища должны пригружаться. Укладка должна производиться в температурном диапазоне, определенном ППР.

В процессе укладки ведется визуальный контроль поверхности полотнищ на соответствие требованиям раздела 2.2.7.

Поверхность уложенных и готовых к сварке полотнищ должна быть чистой и сухой.

## 2.10.	Сварка

2.10.1.	Все сварочные работы производятся в полевых условиях.

2.10.2.	Сварочные работы должны проводиться при температуре и влажности воздуха, соответствующим требованиям изготовителя. Сварочные работы во время атмосферных осадков не допускаются.

2.10.3.	Сварка полотнищ ПФЭ должна выполняется комбинацией контактного и экструзионного методов.

2.10.4.	Контактная сварка заключается в нагреве полотнищ в месте их контакта до температуры, превышающей точку плавления материала. Для совмещения разогретых поверхностей служат прижимные ролики. В результате формируется сварной шов.

Для всех протяженных участков должна применяться контактная сварка с формированием двойного шва.

2.10.5.	При экструзионной сварке происходит подача (под давлением) расплавленного полимера в зону сварки. Свариваемые поверхности переходят в вязко-текучее состояние, за счет давления происходит сварка.

Экструзионная сварка должна применяться для сложных участков, где невозможно применение двухшовной контактной сварки - для обработки углов, обварки сопряжений с выпусками из дренажных канав. Для лучшей адгезии, перед выполнением экструзионной сварки, соединяемые поверхности должны быть обработаны абразивным инструментом.

2.10.6	При сварке должно соблюдаться требуемое перекрытие полотнищ. Сварка «стык в стык» не допускается.

2.10.7.	Информация о швах заносится журнал производства сварочных работ, который по окончании работ, передается Заказчику.

В журнал заносится следующая информация:

- номер шва;

- способ сварки;

- режим сварки;

- погодные условия;

- результаты испытании швов.

Примерная форма журнала дана в таблице 1.

| Таблица 1: Журнал производства сварочных работ Номер полотнища | Дата | Размеры, м2 | Масса, кг | Способ и режим сварки |  |  |  | Контроль качества |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Способ | Температура сварки, °С | Объем сварочных работ, м | Температура воздуха,°С | Прочность | Герметичность | Сварщик | Специалист по контролю за качеством |

2.11.	Контроль качества сварочных швов

2.11.1.	ПГИ должен обеспечить контроль качества сварочных швов в объеме, требуемом Планом контроля качества. План контроля качества подлежит согласованию с Заказчиком и должен предусматривать следующие мероприятия:

- проверка квалификации сварщиков/ проверка технического состояния
- сварочных аппаратов;

- операционный контроль сварки полотнищ;

- проверка прочности и герметичности сварных швов;

- устранение возможных дефектов.

2.11.2.	Перед началом работ сварщик должен произвести пробную сварку не менее двух швов длиной 1 м. Вырезанные из этих швов образцы испытываются на прочность.

Шов считается прочным, если вытягивание одного из соединенных материалов идет не по шву, и соединительные материалы не расходятся.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний образцов сварных швов должны производиться повторные испытания удвоенного числа образцов.

2.11.3.	Проверка герметичности шва осуществляется путем подачи избыточного давления воздуха в проверочный канал (не ранее чем через 1 час после сварки) в следующей последовательности:

- к одному из концов шва присоединяется штуцер для подачи воздуха;

- подается воздух и проверяется проходимость воздуха по всей длине шва;

- противоположный конец шва зажимается, в течение определенного времени в канал подается сжатый воздух под требуемым давлением;

- подача воздуха прекращается, шов выдерживается под давлением в течение 10 минут.

Шов считается герметичным, если давление в шве упадет не более чем на 20%.

2.11.4.	При операционном контроле сварки пленок контролируются совмещение кромок: свариваемых пленок, величина зазора между мундштуком экструдера и пленкой, режим сварки и визуальное качество сваренных швов. Швы должны быть ровными, с минимальными наплывами, царапины и надрезы не должны превышать 20% от толщины материала.

2.11.5.	Все обнаруженные дефекты подлежат устранению. Устранение дефектов сварного шва должно заключаться в удалении дефектного участка шва и образовании нового сварного шва для обхода дефектного участка.

После этапа контроля качества и устранения возможных дефектов ПГИ подписывается Акт приемки противофильтрационного элемента.

# 3.	Строительство основания, Подстилающего слоя. Спецификация Работ и материалов

3.1	Для работ, связанных с подготовкой основания, обустройством подстилающего слоя, привлекается подрядчик по земляным работам (ПЗР).

ПЗР должен обеспечить:

- поставку всех необходимых материалов для земляных работ;

- контроль качества этих материалов;

- доставку материалов и оборудования на площадку производства работ;

- хранение и сохранность материала от момента их поставки до использования;

- работы по обустройству основания (включая анкерные канавы и сопряжения), подстилающего и слоя.

- контроль качества работ и материалов.

ПЗР обязан представить на согласование Заказчику План производства работ с детальным описанием указанных процедур.

3.2	Исходные требования к основанию, обустройству подстилающего слоя определены Рабочим проектом и приводятся ниже.

3.3 Строительство нагорной канавы должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по производству и приемке работ по возведению земляных сооружений.

На данном этапе строительства контролируются следующие показатели:

- соответствие отметок профилей проектным с точностью до 5 см;

- все выступающие над поверхностью основания предметы высотой 5,0 мм и более  удаляются или срезаются.

На стадии контроля качества нагорной канавы составляется Акт приемки планировочных работ.

3.4	Подстилающий слой выполняется из привозного песчаного грунта. Организацию поставок песка обеспечивает ПЗР.

3.5	Суммарная кривая гранулометрического состава применяемого песка должна находиться в пределах 0,25-0,5 мм, что соответствует пескам мелкой и средней крупности по ГОСТ 25100-95. Содержание фракции размером менее 0,1 мм не должно превышать 10%.

3.6	Песок не должен содержать остроугольных включений (неокатанных камней и других предметов) которые могут повредить геомембрану. Допускается присутствие в песке окатанных камней диаметром до 5,0 см.

3.7	План контроля качества земляных работ должен включать мероприятия по выборочной проверке поставляемого песка.

3.8	Разравнивание песка производится, способом сдвига. Затем слой песка в увлажненном состоянии уплотняется. Коэффициент уплотнения песчаного подстилающего слоя - не менее 0,95. Толщина подстилающего слоя в уплотненном состоянии по проекту - 0,1 м.

3.9	По окончании подготовки подстилающего слоя проводится контроль качества выполненных работ, который включает:

- контроль отметок поверхности подстилающего слоя. Отметки должны соответствовать проектным с точностью ± 5 см;

- тщательный осмотр поверхности: не допускается наличие трещин, превышающих по ширине или глубине 5 см, набуханий или вспучиваний грунта и других дефектов;

- контрольные замеры толщины слоя грунта, из расчета не менее двух замеров на площади 100 м2;

- проверку степени уплотнения подстилающего слоя.

Выявленные дефекты устраняются силами ПЗР.

3.10	Готовность подстилающего слоя для укладки полотнищ геомембраны подтверждается письменным Актом приемки для этого этапа работ.

3.11	На данном этапе работ следует предусмотреть меры, исключающие возможность образования скоплений воды на поверхности подстилающего слоя.

Проезд механизмов и автотранспорта по подготовленному подстилающему слою запрещен.

3.12 В обязанности Заказчика (Подрядчик по земляным работам) входит подготовка анкерной траншеи для закрепления противофильтрационного элеменета вдоль нагорной канавы.

Параметры анкерной траншеи:

- анкерная траншея располагается на расстоянии не менее 0,5 метра от бровки;

- ширина анкерной траншеи – 0,50 метров;

- глубина анкерной траншеи – 0,50 метров;

Отвал грунта образовавшийся в процессе формирования анкерной траншеи должен быть убран от траншеи на расстояние не менее 1,5 м. до начала работ по гидроизоляции

Параметры анкерной траншеи могут изменяться по согласованию сторон.

После заведения пленки в анкерную траншею геомембрана присыпается местным грунтом.

Засыпку анкерной траншеи требуется производить при температуре окружающей среды ниже 200С.

Не допускается крепление геомембраны в траншее механическим способом.

Допускается незначительное натяжение геомембраны за счет свойств растяжения материала при нагреве и охлаждении.

На этом работы по обустройству противофильтрационного элемента считаются завершенными.